APROVEITAMENTO INDUSTRIAL DE RESÍDUOS DE ARDÓSIA COMO INSUMO MINERAL NA FABRICAÇÃO DE CIMENTO

Evandro Carrusca de Oliveira 1; Wilfrid Keller Schwabe 2; Eduardo Barroso Ferreira3 E-mail: ecarrusca@uol.com.br

- Mestrando do Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental - DESA/EE/UFMG

- Prof. Doutor do Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental - DESA/EE/UFMG

- Gerente Técnico da RESOTEC – Química Ambiental Ltda - Grupo HOLDERCIM BRASIL S/A

# RESUMO

O maior pólo produtor de ardósia para uso na construção civil é responsável por significativos impactos ambientais. Anualmente, são gerados volumes expressivos de rejeitos na forma de aparas, cujo descarte é realizado em bota-fora improvisado na natureza. A minimização desse impacto ambiental passa pela implementação de pesquisa geológica sistemática, plano de lavra e pelo gerenciamento ambiental, além de estudos técnicos e econômicos para a reciclagem dos resíduos de ardósia em segmentos industriais consumidores de matéria-prima mineral na forma de pó ou brita fina. Esta pesquisa de mestrado implementada na fábrica de cimento da HOLDERCIM BRASIL S.A./Unidade CIMINAS, desenvolveu testes com o objetivo de aproveitar esses resíduos de ardósia na composição primária da farinha para fabricação do clínquer e conseqüente produção de cimento, em substituição à argila. Os ensaios de laboratório realizados nesta fábrica e na Associação Brasileira de Cimento Portland - ABCP compararam os parâmetros técnicos da farinha tradicional empregada, com argila na sua composição, e a farinha em desenvolvimento, com finos de ardósia.

Palavras-chaves: ardósia, resíduos, impacto ambiental, reciclagem, cimento.

## INTRODUÇÃO

Localizado na zona do Alto São Francisco, o pólo produtor de ardósia confere ao Estado de Minas Gerais o título de maior produtor desse bem mineral no Brasil. Esse pólo é representado pelos municípios de Papagaio, considerado a capital nacional da pedra ardósia, Pompéu, Felixlândia, Paraopeba, Curvelo, Martinho Campos, Leandro Ferreira e Caetanópolis.

Essa atividade mineral teve início na década de 70. Atualmente, apenas na região do pólo produtor de Papagaio estão instaladas 33 mineradoras e 400 beneficiadoras, que estarão investindo durante o ano de 2001 valores em torno de US$ 2,0 milhões em equipamentos nacionais e importados da Espanha e da Itália (1).

Considerando que a atividade de mineração é agressiva ao meio ambiente, no segmento de ardósia esta agressão é mais evidente face ao baixo valor agregado à essa matéria prima, ao reduzido índice de aproveitamento da lavra e do beneficiamento, e ausência de profissionais de geologia e engenharia de minas atuando na maioria das empresas de extração.

Esses fatores contribuem com a geração de impactos ambientais irreversíveis, tais como grandes cavas abandonadas sem recuperação; formação de pilhas de grandes dimensões contendo milhares de toneladas de estéril e rejeitos de lavras e serrarias; rejeitos sólidos em forma de pó, aparas de tamanho variável e efluentes líquidos resultantes das operações de serragem e produção industrial.

Com vistas à necessidade de minimizar esse impacto ambiental causado pela disposição inadequada desses resíduos nas áreas de exploração e beneficiamento, buscou-se estudar a sua reciclagem com o objetivo de agregar valor industrial e reduzir os depósitos de rejeitos.

Propõe-se a caracterização tecnológica dos resíduos de ardósia com o objetivo de desenvolver novas aplicações como mineral industrial na forma de pó, diminuindo o seu desperdício e dando ênfase para a reciclagem e a elaboração de novos produtos. Destacam-se, como segmentos potenciais, as indústrias que utilizam argilas ou pós minerais em grande escala, com ênfase para as indústrias de cimento, argamassa, asfalto, cerâmica, fertilizantes, verniz, e outras.

Inseridos nestas premissas, técnicos da fábrica de cimento HOLDERCIM BRASIL S.A./Unidade CIMINAS possibilitaram a implementação de um programa de pesquisa proposto pelo mestrando do Departamento de Engenharia Sanitária da Escola de Engenharia da UFMG - DESA, que foi desenvolvido nos laboratórios da fábrica localizada em Pedro Leopoldo – MG.

Os resultados dos ensaios de laboratório desenvolvidos na pesquisa consideraram as propriedades químicas e granulométricas dos resíduos de ardósia semelhantes às propriedades da argila empregada na fabricação do cimento.

Esses resultados também foram comprovados nas análises das farinhas de cru, matéria-prima que origina o clínquer. Foram elaboradas três farinhas compostas de calcário, argila e ardósia em proporções variadas e os ensaios determinaram a semelhança da composição química dessas farinhas.

Comprovou-se, também, através dos resultados dos testes de moagem e ensaios granulométricos, um maior rendimento na cominuição da farinha contendo ardósia.

A próxima etapa da pesquisa implementará o desenvolvimento de testes em escala industrial com a farinha formulada neste trabalho.

# MATERIAIS E MÉTODOS

Considerando os dados estatísticos publicados pela COMIG em 1998, referentes ao volume anual de 250.000 toneladas de aparas e 8.000 toneladas de pó gerados como resíduos somente na região de Papagaio (3) , optou-se por centrar os trabalhos no levantamento de segmentos industriais caracterizados por:

- consumo de matéria prima mineral em grande escala;

- utilização dessa matéria prima na forma de pó ou brita fina;

- estarem localizados suficientemente próximos da região produtora para não serem afetados pelo custo do frete.

Seguindo estas proposições, definiu-se realizar a pesquisa no segmento cimenteiro, que depende de sílica, cálcio, alumínio e ferro na sua constituição, além de consumir matéria-prima em grande escala e na forma de material moído. Quanto à distância, a região produtora de ardósia encontra-se próxima do maior pólo cimenteiro do estado, localizado na região de Pedro Leopoldo, Matozinhos e Vespasiano, envolvendo quatro grandes fábricas de cimento, além de outras indústrias cuja matéria-prima principal é o cimento.

De forma resumida, a programação inicial proposta para o desenvolvimento dos trabalhos na fábrica de cimento foi constituída das seguintes etapas:

- coleta sistemática de amostras; caracterização dos resíduos - análise química, física e granulométrica; testes no laboratório visando a aplicação do pó de ardósia como matéria-prima da farinha; teste piloto na indústria; caracterização tecnológica dos produtos desenvolvidos.

#### Caracterização dos resíduos de ardósia

As aparas de ardósia na forma de brita fina foram caracterizadas através de análises químicas e granulométricas de acordo com os seguintes procedimentos:

- britagem primária em britador de mandíbulas; quarteamento e secagem da amostra em estufa; moagem em moinho de disco Herzog; análise química por complexometria; análise granulométrica a laser.

Testes em laboratório visando a aplicação do pó de ardósia como matéria-  prima para a fabricação do clínquer

Obtidos os resultados de caracterização química e física da amostra de ardósia, foram formuladas três amostras de farinha, de acordo com o modelamento matemático empregado pela linha de produção da empresa:

- Farinha 1 (F1): 85% de calcário, 15% de argila;

- Farinha 2 (F2): 85% de calcário, 10% de argila, 5% de ardósia;

- Farinha 3 (F3): 85% de calcário, 15% de ardósia.

Foram desenvolvidas as seguintes etapas no laboratório:

- formulação e preparação de amostras da farinha, constituída das matérias-primas calcário, argila e ardósia, de acordo com o processo industrial local; teste de moagem piloto das farinhas em moinho de bolas; teste de moagem piloto em moinho de disco; análise química por complexometria; análise química por difratometria de raio X; teste granulométrico em granulômetro a laser.

A argila e o calcário foram coletados na HOLDERCIM BRASIL S.A./Unidade CIMINAS, diretamente na correia transportadora alimentadora do forno, no processo de fabricação do clínquer. A ardósia foi coletada no britador da SBC, em Papagaio.

Os testes de Avaliação do Grau de Aptidão à Clinquerização de Farinhas foram realizados nos laboratórios da Associação Brasileira de Cimento Portland-ABCP, localizados em São Paulo. Foram empregados os seguintes ensaios:

- análise por difratometria de raios X; análise química de farinha, clínquer e cimento por espectrometria de raios X; avaliação da queimabilidade de farinhas; determinação da perda ao fogo; determinação de óxido de cálcio livre pelo etileno glicol; determinação do índice de finura por meio de peneirador aerodinâmico.

RESULTADOS  DO DESENVOLVIMENTO EXPERIMENTAL

Composição química da ardósia in natura

A TAB.1 expõe a composição química das substancias minerais ardósia, argila e calcário determinadas no laboratório da HOLDERCIM BRASIL S.A./Unidade CIMINAS através do método de complexometria. A proximidade dos índices dos constituintes da ardósia e da argila favoreceu a continuidade dos ensaios com vista ao emprego da ardósia na fabricação do cimento Portland.

# TABELA 1

# Composição química da ardósia, argila e calcário in natura

| Composição |  | Amostras |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Química | Ardósia (CIMINAS) | ### Argila (CIMINAS) | Calcário (CIMINAS) |
| P. Fogo | 4.15 | 6.68 | 41.11 |
| SiO2 | 62.71 | 66.00 | 3.70 |
| Al2O3 | 15.31 | 14.04 | 1.74 |
| Fe2O3 | 6.99 | 7.02 | 0.99 |
| CaO | 1.96 | 0.99 | 51.37 |
| MgO | 2.73 | 1.07 | 0.36 |
| SO3 | 0.28 | 0.13 | 0.18 |
| Na2O | 1.68 | - | - |
| K2O | 3.50 | 3.44 | 0.12 |
| P2O5 | - | - | - |
| Resíduo Insolúvel | 76.75 | 85.46 |  |

FONTE: Resultado de análises químicas realizadas no laboratório

da CIMINAS – Pedro Leopoldo,  nov/1999.

O índice do resíduo insolúvel, apesar de ser inferior ao da argila, inviabilizou sua aplicação diretamente no cimento Portland.

A composição química da ardósia determinada na pesquisa apresentou resultados semelhantes aos valores levantados em trabalhos de outras Instituições.

A TAB. 2 relaciona, de forma comparativa, alguns destes resultados.

# TABELA 2

# Relação de composições químicas de ardósias de Minas Gerais

|  |  |  | ###### Amostras |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Compostos | ArdósiaA (CIMINAS) | ArdósiaB (GEOSOL) | ArdósiaC (CETEC) | ArdósiaD (UFOP) | ArdósiaE (COMIG) |
| P. Fogo | 4.15 | - | 4.14 | 2.90 | - |
| SiO2 | 62.71 | 63.90 | 60.20 | 64.50 | 64.45 |
| Al2O3 | 15.31 | 15.30 | 15.90 | 17.20 | 15.40 |
| Fe2O3 + FeO | 6.99 | 7.30 | 6.71 | 6.80 | 6.65 |
| CaO | 1.96 | 0.52 | 2.60 | 7.00 | 0.35 |
| MgO | 2.73 | 2.70 | 3.51 | 2.10 | 2.65 |
| SO3 | 0.28 | - | - | 0.10 | - |
| Na2O | 1.68 | 1.90 | 1.95 | 1.90 | 1.50 |
| K2O | 3.50 | 3.40 | 3.61 | 3.60 | 3.85 |
| P2O5 | - | 0.83 | 0.29 | - | 0.14 |

A- FONTE: Resultado de análise química realizada na CIMINAS – Pedro Leopoldo, 1999.

B- FONTE: Resultado de análise química realizada pela GEOSOL – Belo Horizonte (s.d.).

C- FONTE: Resultado de análise química realizada pelo CETEC – Belo Horizonte, 1984.

D- FONTE: Resultado de análise química realizada pela UFOP – Ouro Preto, 1995.

E- FONTE: Resultado de análise química publicado pela COMIG, Belo Horizonte, 1998.

Composição química das farinhas

As composições químicas das farinhas F1, F2 e F3 foram definidas utilizando-se os métodos de complexometria e espectrometria de raios X.  Os resultados dos ensaios realizados na HOLDERCIM BRASIL S.A./Unidade CIMINAS e na ABCP encontram-se na TAB 3. Correlacionando a composição química das farinhas F1 e F3, observou-se que os valores obtidos nesses ensaios não apresentam distorções significativas entre elas.

TABELA  3

Composição química das farinhas F1, F2 e F3

|  |  | C o m p |  | l e x o m |  | e t r i a |  | E s p e c t R a i |  | r o m e t r i a o X |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Compostos | Farinha F1 A (CIMINAS) |  | Farinha F2 B (CIMINAS) |  | Farinha F3 C (CIMINAS) |  | Farinha F1 A (CIMINAS) |  | Farinha F3 C (CIMINAS) |  | Farinha F1A (ABCP) |  | Farinha F3C (ABCP) |  |  |
| P. Fogo | 35.45 |  | 35.53 |  | 35.57 |  | - |  | - |  | 35.65 |  | 35.42 |  |  |
| SiO2 | 13.29 |  | 13.31 |  | 13.10 |  | 12.85 |  | 13.32 |  | 12.31 |  | 11.85 |  |  |
| Al2O3 | 3.64 |  | 3.68 |  | 3.73 |  | 3.93 |  | 3.72 |  | 3.47 |  | 3.69 |  |  |
| Fe2O3 | 1.94 |  | 1.93 |  | 2.00 |  | 2.32 |  | 1.90 |  | 1.79 |  | 1.67 |  |  |
| CaO | 43.71 |  | 43.50 |  | 43.49 |  | 44.19 |  | 43.80 |  | 43.27 |  | 43.45 |  |  |
| MgO | 0.50 |  | 0.55 |  | 0.68 |  | 0.45 |  | 0.46 |  | 0.40 |  | 0.66 |  |  |
| SO3 | 0.18 |  | 0.23 |  | 0.25 |  | 0.18 |  | 0.21 |  | 0.13 |  | 0.16 |  |  |
| Na2O | 0.19 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 0.05 |  | 0.11 |  |  |
| K2O | 0.73 |  | 0.67 |  | 0.64 |  | 0.52 |  | 0.62 |  | 0.68 |  | 0.64 |  |  |
| Mn2O3 | 0.09 |  | 0.08 |  | 0.16 |  | 0.09 |  | 0.09 |  | 0.08 |  | 0.05 |  |  |
| P2O5 | 0.19 |  | 0.18 |  | 0.08 |  | 0.17 |  | 0.15 |  | 0.19 |  | 0.14 |  |  |
| TOTAL | 99.60 |  | 99.60 |  | 99.9 |  | 100.2 |  | 99.751 |  | 98.35 |  | 98.18 |  |  |
| MÓDULOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FSC D | 102.2 |  | 101.4 |  | 100.6 |  | 104.89 |  | 102.08 |  | 108.7 |  | 112.3 |  |  |
| MS E | 2.39 |  | 2.37 |  | 2.34 |  | 2.06 |  | 2.37 |  | 2.34 |  | 2.21 |  |  |
| MA F | 1.87 |  | 1.91 |  | 1.87 |  | 1.69 |  | 1.95 |  | 1.94 |  | 2.21 |  |  |

FONTE:	 Resultado de análises químicas por complexometria (nov/1999) e espectrometria de raios X (mar/2000) realizadas nos laboratórios da HOLDERCIM/ CIMINAS, em Pedro Leopoldo – MG  e na ABCP (abr.2000).

A- (F 1):  85%. de calcário e 15% de argila

B- (F 2):  85%  de calcário,10%. de argila e 5% de ardósia

C- (F 3):  85%  de calcário e 15% de ardósia

D- FSC:  fator de saturação em cal;

E- MS :   módulo de sílica;

F- MA :   módulo de alumina.

Salienta-se que, normalmente, a fábrica utiliza aditivos minerais para a correção de parâmetros químicos considerados incompatíveis com o sistema industrial. Esses aditivos são matérias-primas adicionadas na moagem de cru com a finalidade de suprir a deficiência de algum óxido no sistema. Na farinha, preferencialmente são usados a areia e o minério de ferro. No cimento, a escória de alto forno, a cinza fina ou volante e a pozolana natural, dentre outros.

Os valores do fator de saturação em cal (FSC), módulo de sílica (MS) e módulo de alumina (MA) são obtidos através das seguintes fórmulas (4), (5) :

FSC=CaO x 1002,8 SiO2+1,2 Al2O3+0,65 Fe2O3 			(A)

MS=SiO2 Al2O3+ Fe2O3						  (B)

MA=Al2O3 Fe2O3						         (C)

Granulometria das farinhas

No ensaio de granulometria, o relatório da análise dos tamanhos das partículas emitido pelo Granulômetro a Laser Sympatec  mostra os seguintes valores para a superfície específica (Sm) ou Blaine de cada farinha:

- Superfície específica (Sm)  da F1:	6.794,16 cm2/g

- Superfície específica (Sm)  da F2:	7.196,46 cm2/g

- Superfície específica (Sm)  da F3:	7.963,82 cm2/g

Esse resultado demonstra que o valor da área (cm2) coberta por 1 grama (g) de partículas  da farinha F3 é 17,3% superior à área coberta por 1 grama (g) das partículas da farinha F1, confirmando uma maior facilidade de moagem desta farinha em relação às outras duas. Isto significa que a ardósia não interferiu negativamente na moagem.

No mesmo relatório, tem-se o seguinte resultado da relação de volume das partículas (Sv), expressa em m2/cm3 :

- Relação de volume (Sv)  da F1:		1,83 m2/cm3

- Relação de volume (Sv)  da F2:		1,94 m2/cm3

- Relação de volume (Sv)  da F3:		2,15 m2/cm3

Da mesma forma, num processo que foi desenvolvido nas mesmas condições técnicas e operacionais, o volume de 1cm3 de partículas da farinha F3, resultante da moagem, cobriu uma área de 2,15m2,  contra uma área de 1,83m2  coberta por 1cm3  de partículas da farinha F1.

AVALIAÇÃO DO GRAU DE APTIDÃO À CLINQUERIZAÇÃO DE FARINHAS

Dentre os ensaios realizados na ABCP para a avaliação das farinhas quanto à clinquerização , além da determinação da composição química por espectrometria  a raio X, destacam-se os resultados apresentados a seguir:

Caracterização mineralógica por difratometria de raios X

Através de difratometria de raios X foram definidos os minerais constituintes das farinhas analisadas (TAB. 4):

TABELA 4

Caracterização mineralógica por difratometria de raios X

| Minerais | Fórmula química | Amostra 1 (F1) | Amostra 2 (F3) |
| --- | --- | --- | --- |
| Calcita | CaCo3 | **** | **** |
| Quartzo | SiO2 | *** | *** |
| Mica | K(Fe,Mg)3AlSi3O10(OH)2 | ** | * |
| Caulinita | Al2Si2O5(OH)4 | ** | ** |
| Feldspato | (K,Na)[AlSi3O8] – CaAl2Si2O8 | Tr | * |
| Clorita | (Mg,Fe,Al)6(Si,Al)4O10(OH)8 | Tr | * |
| Hematita | Fe2O3 | * | * |

FONTE: Relatório de ensaio da ABCP, abr. 2000 (5)

*      =  presente

**     =  pouco freqüente

***   =  freqüente

****  =  muito freqüente

tr     =  traços

nd   =  não detectado

Finura  e  conteúdo de grãos grossos de quartzo  e  calcário

A TAB. 5 apresenta os resultados de finura obtidos por peneiramento com peneirador aerodinâmico e a TAB. 6 apresenta os resultados de teores de grãos grossos:

TABELA 5

Resultados dos peneiramentos

| Amostras | Percentagem retida (%) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # 120 | # 170 | # 200 |
| Amostra 1 (F1) | 2,24 | 10,99 | 17,89 |
| Amostra 2 (F3) | 5,59 | 12,19 | 16,82 |

FONTE: Relatório de ensaio da ABCP, abr. 2000 (5)

TABELA 6

Teores de grãos grossos

| Amostras | Resíduo insolúvel > 45 µm | % de Quartzo no resíduo insolúvel | Teor (% em massa nas farinhas) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Quartzo > 45µm | Calcário > 125µm |
| Amostra 1 (F1) | 3,59 | 46,1 | 1,7 | 1,7 |
| Amostra 2 (F3) | 4,89 | 13,4 | 0,7 | 2,4 |

FONTE: Relatório de ensaio da ABCP, abr. 2000 (5)

Nota da ABCP (5): “limites máximos práticos - 6% para calcário > 125µm  e  2% para quartzo > 45µm”.

Determinação do índice de queimabilidade (método Polysius)

A queimabilidade das farinhas foi avaliada através do Índice de Queimabilidade (IQ). A ABCP empregou uma adaptação do método desenvolvido pela Polysius (5), que se baseia na quantificação do teor de cal livre residual em clinqueres experimentais, obtidos a partir da queima laboratorial das farinhas nas temperaturas de 1350º C, 1400º C, 1450º C e 1500º C.

O Índice de Queimabilidade (IQ) é definido pelas fórmulas apresentadas a seguir:

Índice de Queimabilidade =  IQ=AB x 3,73                  (D)

onde

A = %cal livre1350ºC + %cal livre1400ºC + %cal livre1450º C + %cal livre1500º C   (E)

B=4% cal livre1350ºC−% cal livre1500ºC                                (F)

A TAB.7 relaciona a classificação da queimabilidade de farinhas em função dos índices de queimabilidade IQ.

TABELA 7

Classificação da queimabilidade de farinhas

| IQ | Classificação |
| --- | --- |
| Até 60 | Muito fácil |
| 60 a 80 | Fácil |
| 80 a 100 | Normal |
| 100 a 120 | Pouco difícil |
| 120 a 140 | Difícil |
| 140 a 160 | Muito difícil |
| Acima de 160 | Extremamente difícil |

FONTE: Relatório de ensaio da ABCP, abr. 2000 (5)

Depois de quantificar no laboratório o teor de cal livre residual contido no clínquer experimental em cada temperatura predefinida, aplicou-se a fórmula de cálculo do índice de queimabilidade (IQ), obtendo os resultados expostos na TAB.8 .

TABELA 8

Índice de queimabilidade e classificação das farinhas

| Amostras | Teor (%) de cal livre nas temperaturas |  |  |  | IQ | Classificação |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1350ºC | 1400ºC | 1450ºC | 1500ºC |  |  |
| Amostra 1 (F1) | 12,08 | 10,73 | 8,94 | 8,49 | 179 | Extremamente difícil |
| Amostra 2 (F3) | 12,69 | 12,36 | 11,43 | 9,85 | 223 | Extremamente difícil |

FONTE: Relatório de ensaio da ABCP, abr. 2000 (5).

ANÁLISE DOS RESULTADOS

Para analisar os resultados obtidos na pesquisa de desenvolvimento dessa nova farinha F3, embasados em procedimentos técnicos e científicos, definiu-se como referência aplicar o modelo adotado na fábrica da HOLDERCIM BRASIL S.A./Unidade CIMINAS, dando ênfase ao controle químico, mineralógico e granulométrico.

O controle químico na fabricação do cimento é realizado através dos quatro óxidos fundamentais (CaO, SiO2, Al2O3 e Fe2O3) utilizados em combinações sob a forma de parâmetros químicos ou módulos e, secundariamente, os óxidos MgO, K2O e Na2O (4).

A TAB.9 apresenta os intervalos limitantes e os intervalos de referência dos principais parâmetros ou módulos (4), (6), definidos como FSC - fator de saturação em cal , MS - módulo de sílica e  MA - módulo de alumina, e dos óxidos secundários. São empregados por fábricas de cimento com o objetivo de controlar a composição química das farinhas na fabricação do clínquer. Esta tabela relaciona estes intervalos com os resultados da composição química das farinhas obtidos no desenvolvimento experimental.

TABELA 9

Relação dos intervalos de referência das farinhas elaboradas na HOLDERCIM/CIMINAS e ABCP

|  | Intervalo ### Limitante (6) (%) | Intervalo ### Referência (Ciminas) (4) ### (%) | C | I M | I N | A S |  | A B | ### C P |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ## F 1A (%) Compl. | ## F 2A (%) Compl. | ## F 3A (%) Compl. | ## F 1B (%) RaioX | ## F 3B (%) RaioX | ## F 1C (%) RaioX | ## F 3C (%) RaioX |
| FSC | 66,0 – 102,0 | 90,0 – 98,0 | 102,2 | 101.4 | 100.6 | 104.89 | 102.08 | 108.7 | 112.3 |
| MS | 1,90 – 3,20 | 2,00 – 3,00 | 2,39 | 2.37 | 2.34 | 2.06 | 2.37 | 2.34 | 2.21 |
| MA | 0,50 – 2,50 | 1,30 – 2,5 | 1,87 | 1.91 | 1.87 | 1.69 | 1.95 | 1.94 | 2.21 |
| MgO | 0,00 – 5,00 | 0,00 – 4,00 | 0,50 | 00.55 | 0.68 | 0.45 | 0.46 | 0.40 | 0.66 |
| K2O + Na2O | 0,00 – 1,00 | * | 0.92 | 0.67 | 0.64 | 0.52 | 0.62 | 0.73 | 0.75 |
| SO3 | 0,00 - 4,00 | 0,60 – 1,40 | 0,18 | 0.23 | 0.25 | 0.18 | 0.21 | 0.13 | 0.16 |
| P205 | 0,00 – 1,00 | * | 0,19 | 0.18 | 0.08 | 0.17 | 0.15 | 0.19 | 0.14 |

FONTE – (4) Ferreira, 1996;  (6) Monaco et alii, sd.

A: Resultado das análises de complexometria realizadas na HOLDERCIM/CIMINAS em nov/1999;

B: 	Resultado das análises por espectrometria de raios X realizadas na HOLDERCIM / CIMINAS em  mar/2000.

C: 	Resultado das análises por espectrometria de raios X realizadas na ABCP em abr/2000.

* :	Não adota um intervalo padrão para estes compostos nos relatórios analíticos de  clínquer.

Considerando a importância destes intervalos na aprovação do uso de uma determinada farinha no processo de fabricação do cimento, a TAB.9 demonstra tecnicamente a possibilidade de utilização da farinha F3 no processo industrial. Quimicamente, a farinha F3 se insere nos intervalos limitantes adotados pelo segmento. Salienta-se que é usual, no processo industrial, corrigir estes parâmetros sempre que for necessário, através do uso de aditivos minerais.

Estes parâmetros químicos somam-se aos índices de finura das farinhas cruas. A granulometria das partículas constitui-se num dos fatores mais importantes que influem na aptidão à clinquerização, ou seja, na qualidade de produção do clínquer.

O teste de granulometria é importante porque, no processo industrial, quanto mais fina é a farinha, mais fácil é a sua queima, menor é a temperatura de clinquerização e, com isto, menor é o consumo de energia. A cinética das reações de clinquerização é fortemente influenciada pela finura da farinha (4).

Analisando os resultados obtidos nos testes de granulometria da farinha, observou-se que a farinha F3, contendo 15% de ardósia, apresentou a melhor performance de moagem, evidenciando uma moagem mais eficiente do que a farinha F1, contendo 15% de argila.

Quanto aos resultados de finura e conteúdo de grãos grossos de quartzo e calcário obtidos no ensaio de peneiramento com peneirador aerodinâmico realizado na ABCP, pode-se concluir que a amostra correspondente à farinha F3 encontra-se dentro dos limites máximos praticados na indústria, conforme exposto na TAB. 10. A farinha F1, contendo argila, registrou um valor elevado de quartzo > 45µm (1,7%), quase atingindo o valor limite máximo admissível.

TABELA 10

Demonstrativo do conteúdo de grãos grossos de calcário e quartzo

| Amostras | Teor de calcário > 125µm |  | Teor de quartzo > 45µm |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Teor máximo admitido | Teor encontrado na amostra | Teor máximo admitido | Teor encontrado na amostra |
| F1 | 6,0 % | 1,7 | 2,0 % | 1,7 |
| F3 | 6,0 % | 2,4 | 2,0 % | 0,7 |

FONTE: Relatório de ensaio da ABCP, abr. 2000 (5).

Quanto ao Índice de Queimabilidade (IQ), os ensaios definiram valores elevados que caracterizaram a classificação de ambas as farinhas como Extremamente Difícil. Esta informação confirma que a farinha F1 (com argila) empregada na fábrica de Pedro Leopoldo possui esta característica de IQ elevado, sendo necessário controlar o processo industrial para adequar-se aos valores de referência.

Assim, a farinha F3 (com ardósia) não apresentou valores de IQ significativamente diferentes dos valores controlados no processo industrial em atividade.

Sobre os ensaios realizados em São Paulo, para a avaliação do grau de aptidão à clinquerização de farinhas, deve-se registrar que foram enviadas duas amostras de farinhas, devidamente codificadas como farinha 1 e farinha 2, sem relatar a presença de ardósia em uma das amostras.

Como base de referência para análise tecnológica comparativa e para auxiliar os futuros testes industriais, a farinha 1 foi representada por um material considerado padrão de qualidade em uso na fábrica de Pedro Leopoldo.

Os resultados dos ensaios apresentados pela ABCP se resumem a:

- as amostras de farinha são semelhantes e constituídas principalmente por calcita e quartzo; secundariamente, por mica, caulinita, feldspato, clorita e hematita;

- o ensaio de aptidão à clinquerização realizado buscou simular em laboratório o comportamento dessas farinhas no forno de clínquer. Os resultados, expressos como valores de IQ, permitiram qualificar as duas amostras como de queimabilidade extremamente difícil (IQ superior a 160);

- normalizando-se o FSC para 100, verifica-se que o IQ estimado indica que a amostra 1 (F1) apresenta queimabilidade fácil, enquanto que a amostra 2 (F3) apresenta queimabilidade  difícil;

- em termos de granulometria, as duas amostras apresentam praticamente o mesmo comportamento em relação aos teores de quartzo grosso (>45µm) e grãos de calcários maiores de 125µm, sempre inferiores aos limites máximos citado na literatura para esses minerais, respectivamente 2% e 6%, acima dos quais podem ocorrer problemas associados à combinabilidade das matérias-primas;

- o elevado FSC da amostra 1 (108,7) é o principal fator responsável pelo alto índice de queimabilidade observado para essa amostra. Entretanto, a amostra 2 apresenta queimabilidade difícil, mesmo normalizando-se o FSC (112,3) para 100.

CONCLUSÃO

Conclui-se que a fase de testes de laboratório apresentou resultados positivos, confirmando a possibilidade de se empregar as aparas de ardósia na forma de brita fina como constituinte da farinha de cru, em substituição à argila.

A próxima etapa da pesquisa deverá implementar o desenvolvimento de testes em escala industrial utilizando a farinha formulada neste trabalho.

Este cimento Portland com ardósia em sua constituição caracteriza o desenvolvimento de um produto através de pesquisa tecnológica e científica implementada através de cooperação técnica entre uma Universidade e uma Empresa, apoiada pelos mineradores de ardósia, com fins de incrementar a preservação do nosso meio ambiente.

Que os resultados levantados possam contribuir qualitativamente com o despertar das múltiplas aplicações dos resíduos de ardósia nos diferentes processos produtivos industriais, harmonizando esse setor extrativo técnica e economicamente com a preservação do nosso meio ambiente.

AGRADECIMENTOS

À equipe técnica e ao estagiário da fábrica de cimento HOLDERCIM BRASIL S.A./Unidade CIMINAS em Pedro Leopoldo-MG, ressaltando as áreas de engenharia de produção e laboratório, que acreditaram nesta proposta de trabalho.

À Associação dos Mineradores de Ardósia de Minas Gerais – AMAR por ter custeado os ensaios realizados na ABCP.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- CARRUSCA Oliveira, Evandro. Aproveitamento industrial de resíduos de ardósia

como insumo mineral na fabricação de cimento. Belo Horizonte: Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental da UFMG, 2001. 187 p. (Dissertação Mestrado em Meio Ambiente)

- CARRUSCA Oliveira, Evandro et alii. Possibilidades de redução do impacto

ambiental da atividade produtiva de ardósia mediante o aproveitamento industrial dos resíduos gerados na lavra e beneficiamento. In: I CONGRESSO BRASILEIRO DE MINA A CÉU ABERTO & I CONGRESSO BRASILEIRO DE MINA SUBTERRÂNEA. 1, 2000. Belo Horizonte. Anais... Belo Horizonte: Instituto Brasileiro de Mineração-IBRAM & Departamento de Engenharia de Minas-EEUFMG, 2000. 12 p.

- GROSSI SAD, João H;  CHIODI Filho, Cid;  CHIODI, Denize K. Panorama do setor de ardósias do estado de Minas Gerais, Brasil. Belo Horizonte, SEME, 2 v., 1998.

- FERREIRA, Eduardo Barroso. Relatório estágio CIMINAS S.A. Pedro Leopoldo, 1996, 111p. (Relatório)

- CENTURIONE, Sérgio Luiz; BATTAGIN, Arnaldo Forti. Avaliação do grau de

aptidão à clinquerização de farinhas. São Paulo: Associação Brasileira de Cimento Portland- ABCP, 2000. 07 p. (Relatório).

- MONACO, E. et alii. Cimento Itaú - Manual técnico cimento, cal e argamassas.

330 p., sd. (Relatório).